- 单项选择（每题2分，15小题，共30分）

- 某一非单分散的聚合物样品，采用下列三种方法测得的平均分子量大小顺序是（    ）。

A. 黏度法>蒸汽压法>光散射法；   B. 光散射法>蒸汽压法>黏度法；

C. 光散射法>黏度法>蒸汽压法；   D. 黏度法>光散射法>蒸汽压法。

- （    ）模型可以描述从完全伸直的刚性链到非常柔软的无规线团之间的所有情况。

A. 自由结合链；   B. 等效自由结合链；   C. 高斯链；   D. 蠕虫状链。

- 等效自由结合链的根均方回转半径是根均方末端距的（    ）。

A. 1/6；   B. Error: Reference source not found；   C. Error: Reference source not found；   D. 1/2。

- Hildebrand浓度公式ΔHM=VMφ1φ2(δ1–δ2)2只适用于（    ）与溶质的相互混合。

A. 非极性聚合物；   B. 极性聚合物；   C. 非晶聚合物；   D. 结晶聚合物。

- 若聚苯乙烯-环己烷溶液的θ温度是35 ℃，则40 ℃时，A2（    ）。

A. =0；   B. >0；   C. <0；   D. =1/2。

- 嵌段聚合物发生微相分离的温度是（    ）。

A. Tg；   B. Tm；   C. Tf；   D. TODT。

- 测量聚合物的Tg时，随着升温速度的减慢，所得数值（    ）。

A. 偏低；   B. 偏高；   C. 不变；   D. 不确定。

- 自由体积理论认为，当聚合物冷却至玻璃态后，继续降低温度，自由体积（    ）。

A. 降低；   B. 升高；   C. 不变；   D. 不确定。

- 下列聚合物中，Td>Tf的是（    ）。

A. 聚氯乙烯；   B. 聚丙烯腈；   C. 聚苯乙烯；   D. 聚四氟乙烯。

- 关于两相球粒模型的表述，错误的是（    ）。

A. 是描述聚合物非晶态结构的代表模型之一；    B. 非晶态聚合物在凝聚态结构上是均相的；

C. 聚合物非晶态结构中包含粒子相和粒间相；    D. 非晶态聚合物中存在着一定程度的局部有序。

- 聚合物单晶一般是在（    ）时生成。

A. 浓溶液中析出；   B. 熔体冷却结晶；   C.极稀溶液中缓慢结晶；   D. 流动场作用。

- 异相成核的聚合物球晶三维生长时，Avrami指数n等于（    ）。

A. 1；   B. 2；   C. 3；    D. 4。

- 关于非晶聚合物拉伸过程中的屈服现象，以下说法错误的是（    ）。

A. 屈服点后，链段开始运动；       B. 增加应变速度有利于屈服发生；

C. 屈服应力随温度升高而降低；     D. 脆性断裂发生在屈服点之前。

- 关于聚合物断裂行为的描述，以下说法错误的是（    ）。

A. 脆性断裂截面一般是光滑的；     B. 韧性断裂发生在屈服点之后；

C. 降低应变速率利于脆性断裂；     D. 升高温度利于发生韧性断裂。

- 在交变电场中，聚合物电介质消耗一部分能量而发热的现象是（    ）。

A. 力学损耗；   B. 静电作用；   C. 电击穿；   D. 介电损耗。

- 填空题（每空1分，25空，共25分）

- 当高分子溶液处于θ状态时，A2    ，χ    ，Δμ1E    ，排斥体积υ    。

- 根据共混组分的不同，共混聚合物的两相共存线可以具有高温互容低温分相的          或低温互容高温分相的低临界共溶温度（LCST），例如，聚苯乙烯（PS）/聚甲基乙烯基醚（PVME）混合物具有       。

- 共聚和增塑都能改变聚合物的Tg和Tm，其中，     在降低Tg时的作用更明显，     对降低Tm更有效。

- 为了降低熔体黏度而增加流动性，加工过程中，通常采用升高温度和提高剪切应力（或剪切速率）的方法，其中，降低柔性聚合物熔体的黏度       更有效，而       对改善刚性聚合物的流动性效果更明显。

- 通常，聚乙烯晶体中分子链为        构象，聚丙烯晶体中分子链是      构象。

- 取向的高分子材料，根据取向方式可分为单轴取向和          ，纤维采用的取向方法是          ，为了实现薄膜在平面内的各向同性，需采用          。

- 玻璃态聚合物冷拉的温度区间是          ，结晶聚合物冷拉的温度区间是          。

- 橡皮在快速拉伸时     （吸热、放热），温度     ，受热     （伸长、回缩）。

- Maxwell模型是由一个理想弹簧和一个理想黏壶      而成，可以用来描述          。

- DSC能测定聚合物的玻璃化转变温度、结晶温度和熔点，达到玻璃化转变温度时，样品的        使DSC基线发生位移，结晶时出现      峰，熔融时则出现       峰。

- 名词解释（每题4分，5小题，共20分）

- 理想链

- Flory-Huggins参数χ

- 熔限

- 液晶态

- 银纹

- 计算题（本题共4小题，共35分）

- 某聚合物试样中含有分子量为1×105、2×105和3×105 g/mol的三个组分，实验测得其数均分子量为2×105 g/mol、重均分子量为2.3×105 g/mol，计算该试样中各组分的摩尔分数和重量分数。（9分）

- 分子量M2=106 g/mol（链段数为104，链段大小与溶剂分子体积相等）的聚合物在温度300K时溶于分子量M1=102 g/mol的θ溶剂中得到浓度为1wt%的溶液，计算100 g该溶液的混合熵和混合焓。(8分)

- 某增塑PVC的Tg为338K，Tf为418K，流动活化能为8.314 kJ/mol，433K时的粘度为5 Pa·s。求此增塑PVC在338 K和473 K时的粘度各为多大？（10分）

- 某硫化天然橡胶在300 K拉伸一倍所需的拉力为7.25×105 N/m2，根据橡胶弹性理论计算：网链密度N0、剪切模量G和弹性模量E（假设该橡胶拉伸时体积不变）（8分）

- 问答题（本题共4小题，共40分）

- 聚丙烯中碳-碳单键是能转动的，能否通过单键的旋转把等规聚丙烯变为间规聚丙烯，为什么？（8分）

- 聚合物的结晶温度范围如何？为什么？并说明存在最大结晶速度温度的原因。（10分）

- 什么是强迫高弹形变？其发生对高分子链的柔顺性有何要求？为什么？（10分）

- 画出线性聚合物的典型蠕变及其回复曲线，并说明各形变的特点和本质。（12分）